# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# 45233      Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

autostrad i dróg – roboty w zakresie chodników

45233-03    podsypka z materiałów sypkich

1.                WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z materiałów sypkich w ramach remontu kapitalnego chodnika i placu postojowego przy ul. Akacjowej w Olsztynku.

1.2.   Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonywaniem podłoża z materiałów sypkich :

- podsypka piaskowa gr 20 cm

w ramach remontu chodnika

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST „wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

## Składowanie materiałów

Sposób składowania materiałów powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem 
        z innymi asortymentami kruszyw. Objętość składowisk powinna zapewniać możliwość zgromadzenia

materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość pracy.

3. SPRZET

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" .

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" .

5. WYKONANIE ROBÓT

### Przygotowanie podłoża

Układanie podbudowy można rozpocząć po 3-7 dniach pielęgnacji ulepszonego podłoża, w zależności od

otrzymanych wyników na ściskanie, tj. gdy osiągnie 60% przewidywanej wytrzymałości. Przed

rozpoczęciem układania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby specjalnego usuwania powłoki

pielęgnacyjnej (np. asfalt z emulsji asfaltowej) znajdującej się na warstwie ulepszonego podłoża.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna być oczyszczona z luźnego materiału, błota i

kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych , a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach

trudno dostępnych należy stosować szczotki ręczne. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się gdy podłoże jest wolne od stojącej wody lub lodu. Minimalna

temperatura powietrza powinna być wyższa od 0°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie opadów

atmosferycznych.

Układanie mieszanki kruszyw powinno odbywać się na pełna grubość 10 i 20 cm po zagęszczeniu. Mieszanka

kruszyw powinna być układana układarka lub skrzynia najlepiej na pełna szerokość warstwy.

W czasie profilowania należy wyrównać wszystkie lokalne nierówności. Kruszywo w miejscach, w których

widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczaniem zastąpione materiałem o odpowiednich

właściwościach.

Zagęszczenie mieszanki

Natychmiast po sprawdzeniu, %e ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania.

Nie zezwala się na pozostawienie nie zagęszczonej warstwy do następnego dnia.

Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej

przekroju. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez

spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej l m2, na głębokość co najmniej 10 cm i dodanie lub

usuniecie materiału a% do otrzymania równej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Odcinki nie spełniające wymagań punktu 6, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w

terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.

## Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „ Wymagania ogólne".

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozłożenie mieszanki,

zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

utrzymanie podbudowy w czasie robót

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Karta Techniczna materiału wydana przez producenta

Aprobata techniczna zastosowanego materiału